| 16 |  | LAPORAN PENGUJIAN Test Report |
| --- | --- | --- |
| NO. LAPORAN Report No. |  | : 9-29-24-00096 |
| BAHAN / KOMODITI Material / Commodity |  | : KURSI LIPAT KERANGKA BAJA |
| DIBUAT UNTUK Executed for |  | : PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Jl. Industri III No. 5, RT 001 RW 008, Kel. Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Prov. Jawa Barat |
| DITERIMA TANGGAL Received Date |  | : 29 Januari 2024 |
| URAIAN CONTOH Detail of Sample |  | : Telah diterima 1 (satu) contoh Kursi Lipat Kerangka Baja, dengan data sebagai berikut : - nama pabrik : PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. - merek : CHITOSE - tipe / model : KLKB / ABCDD - kode contoh : KLKB-CHITOSE-AB-CT-1.24 Berdasarkan permintaan LSPro – Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik, kursi lipat kerangka baja tersebut di atas telah dilakukan pengujian sesuai SNI 12- 0151-1987. Pengambilan contoh dilakukan secara acak (random) yang mewakili jumlah produk sebesar 255 pcs berdasarkan surat tugas pengambilan contoh no. 76/ST/B4T-LSPr/I/2024, tanggal 17 Januari 2024 dan berita acara pengambilan contoh no. 77.A.1/BA/B4T-LSPr/I/2024, tanggal 18 Januari 2024. |
| TANGGAL PENGUJIAN Tested Date |  | : 12 Februari – 17 April 2024 |
| STANDAR ACUAN/METODA UJI Test Method / Reference Standard |  | : SNI, PU, dan ASTM: - SNI 12-0151-1987 “Kursi Lipat Kerangka Baja” - SNI 05-0069-1987 “Pipa Union (Conduit)” - SNI 8389:2017 “Cara Uji Tarik Logam” - PU-402-01 “ Spektro Emisi” - ASTM E 18 “Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials” - ASTM D 1186 “ Standard Test Methods for Nondestructive Measurement of Dry Film Thickness of Nonmagnetic Coatings Applied to a Ferrous Base” - ASTM D 3363 “Standard Test Method for Film Hardness by Pencil Test” - SNI 01-2704-1992 “Kayu Lapis dan Papan Blok Penggunaan Umum” |
| STANDAR SPESIFIKASI Specification Standard |  | : SNI 12-0151-1987 “Kursi Lipat Kerangka Baja” |
| METODE DAN PERENCANAAN PENGAMBILAN CONTOH Sampling Method and Sampling Plan |  | : Secara Acak (Random) |
| TANGGAL PENGAMBILAN CONTOH Sampling Date |  | : 18 Januari 2024 |
| LOKASI PENGAMBILAN CONTOH Sampling Location |  | : PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Jl. Industri III No. 5, RT 001 RW 008, Kel. Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Prov. Jawa Barat |
| HASIL PENGUJIAN Test Result |  | : Terlampir (Attached) |
| DITERBITKAN TANGGAL Issued Date |  | : 19 April 2024 |
| Keterangan : Remarks | - Hasil pengujian ini tidak untuk diumumkan, hanya terkait dengan barang yang diuji. This report not for publication, the result related only to the items tested. - Laporan ini tidak boleh diperbanyak kecuali secara keseluruhan. This report shall not be reproduced except in full reporting. |  |

| Laporan No. | : 9-29-24-00096 | Tanggal : 19 April 2024 |
| --- | --- | --- |
| Komoditi | : Kursi Lipat Kerangka Baja, merek/tipe : CHITOSE / KLKB / ABCDD |  |

# HASIL PENGUJIAN

| No. | JENIS UJI | SATUAN | STANDAR ACUAN | HASIL UJI | SYARAT SNI 12-0151-1987 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 | Konstruksi kursi lipat kerangka baja Model kursi lipat menurut usia pemakai Model kursi lipat menurut konstruksi sandaran Model kursi lipat menurut pelapisan kaki kursi, kerangka dudukan dan sandaran Model dudukan kursi Model sandaran kursi Syarat mutu bahan. Kaki kursi: - kuat tarik - regang putus - diameter luar - tebal Kerangka dudukan: - kuat tarik - regang putus - diameter luar - tebal Kerangka sandaran: - kuat tarik - regang putus - diameter luar - tebal Penguat kaki: - kuat tarik - regang putus - diameter luar - tebal | - - - - - kgf/mm2 % mm mm kgf/mm2 % mm mm kgf/mm2 % mm mm kgf/mm2 % mm mm | SNI 12-0151- 1987 SNI 12-0151- 1987, SNI 05- 0069-1987, SNI 8389:2017, PU-402-01, ASTM E 18, ASTM D 1186, ASTM D 3363 & SNI 01-2704- 1992 | Untuk orang dewasa model : A Dengan sandaran model : B Pelapisan krom model : C Dengan plat, plastik busa, dan PVC kain model : D Dengan plat, plastik busa, dan PVC kain model : D 31,57 52,7 22,30 1,12 31,57 52,7 22,30 1,12 31,57 52,7 22,30 1,12 44,89 29,9 15,99 0,82 | Sesuai tabel 1 pasal 3.2 Sesuai tabel 2 pasal 3.2 Sesuai tabel 3 pasal 3.2 Sesuai tabel 4 pasal 3.2 Sesuai tabel 4 pasal 3.2 Min. 28 * Min. 30 CP / 27 CD* Min. 18,9 – 19,2 0,8 – 1,2 Min. 28 * Min. 30 CP / 27 CD * Min. 18,9 – 19,2 0,8 – 1,2 Min. 28 * Min. 30 CP / 27 CD * Min. 18,9 – 19,2 0,8 – 1,2 Min. 28 * Min. 30 CP / 27 CD * Min. 15,7 – 16,1 0,7 – 0,9 |

## Keterangan  :

Remarks

## 1.	Hasil pengujian ini tidak untuk diumumkan, hanya terkait dengan barang yang diuji.

This report not for publication, the result related only to the items tested.

Laporan No.	: 9-29-24-00096	Tanggal : 19 April 2024

Komoditi	: Kursi Lipat Kerangka Baja,	merek/tipe : CHITOSE / KLKB / ABCDD

| No. | JENIS UJI | SATUAN | STANDAR ACUAN | HASIL UJI | SYARAT SNI 12-0151-1987 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Komposisi Kimia material pelat: |  |  |  |  |
|  | - Karbon (C) | % |  | 0,0315 | Maks. 0,10 CP/0,12 CD** |
|  | - Silika (Si) | % |  | 0,0087 | Maks. 0,04 CP / - CD ** |
|  | - Mangan (Mn) | % |  | 0,195 | 0,25-0,50 CP/Maks. 0,50 CD** |
|  | - Posfor (P) | % |  | 0,0091 | Maks. 0,04 CP dan CD ** |
|  | - Sulfur (S) | % |  | 0,0138 | Maks. 0,040 CP/0,045 CD** |
| 2.6 | Tipe pelat dudukan dan sandaran : |  |  |  |  |
|  | *** |  |  |  |  |
|  | a. Pelat dudukan: |  |  |  |  |
|  | - kuat tarik | kgf/mm2 |  | 33,54 | Min. 28 |
|  | - regang putus | % |  | 37,4 | Min. 28 |
|  | - tebal | mm |  | 0,74 | Min. 0,7 |
|  | b. Pelat sandaran: |  |  |  |  |
|  | - kuat tarik | kgf/mm2 |  | 31,62 | Min. 28 |
|  | - regang putus | % |  | 45,3 | Min. 28 |
|  | - tebal | mm |  | 1,59 | Min. 1,7 |
| 2.7 | Pegas: |  |  |  |  |
|  | - diameter | mm |  | - | Min. 2 |
| 2.8 | Paku keling pengencang |  |  |  |  |
|  | - diameter | mm |  | 5,23 | Min. 5 |
|  | - kuat tarik | kgf/mm2 |  | 60,06 | Min. 55 |
| 2.9 | Pelat penguat / pelat siku |  |  |  |  |
|  | - tebal | mm |  | 2,96 | Min. 2,5 |
|  | - kuat tarik | kgf/mm2 |  | 30,94 | Min. 28 |
|  | - regangan | % |  | 45,0 | Min. 38 |
|  | - kekerasan | HRB |  | 47,2 | Min. 50 |
| 2.10 | Lapisan cat dan logam: |  |  |  |  |
|  | - tebal lapisan | mikron |  | 5 | - |
|  | - ketahanan gores | - |  | Tahan goresan | Harus tahan gores |
| 2.11 | Kayu lapis: |  |  |  |  |
|  | - kuat tarik | kgf/mm2 |  | - | - |
| 3. | Syarat mutu |  | SNI 12-0151- |  |  |
| 3.1 | Ukuran utama **** |  | 1987 |  |  |
|  | Jenis kursi lipat | - |  | Dewasa | Sesuai tabel VII pasal 5.1 |
|  | a. Tinggi kursi (T) | mm |  | 825 | Min. 825 |
|  | b. Lebar kursi (Lo) | mm |  | 425 – 438 | Min. 360 |
|  | c. Tinggi bag. dudukan (TD) | mm |  | 452 – 455 | Min. 410 |
|  | d. Lebar muka bag. dudukan | mm |  | 370 – 372 | Min. 335 |
|  | (LMD) |  |  |  |  |
|  | e. Lebar samping bag. dudukan | mm |  | 383 – 387 | Min. 335 |
|  | (LSD) |  |  |  |  |
|  | f. Lebar atas bag. sandaran | mm |  | 390 – 395 | Min. 325 |
|  | g. Lebar muka bag. sandaran | mm |  | 160 – 164 | Min. 135 |
|  | h. Sudut kemiringan sandaran | derajat |  | 113 – 116 | 100 – 120 |

## Keterangan  :

Remarks

## 1.	Hasil pengujian ini tidak untuk diumumkan, hanya terkait dengan barang yang diuji.

This report not for publication, the result related only to the items tested.

| Laporan No. | : 9-29-24-00096 | Tanggal : 19 April 2024 |
| --- | --- | --- |
| Komoditi | : Kursi Lipat Kerangka Baja, merek/tipe : CHITOSE / KLKB / ABCDD |  |

| No. | JENIS UJI | SATUAN |  | HASIL UJI | SYARAT SNI 12-0151-1987 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 3.3 3.4 3.5 | Sifat tampak Syarat konstruksi - Sambungan, pengelasan, pengelingan pada kerangka harus sesuai norma atau aturan yang berlaku. - Kursi dalam keadaan terbuka harus menempel pada lantai datar dan dudukannya harus sejajar. - Jarak antara kaki sisi samping kanan dan kiri harus sama serta jarak kaki-kaki bagian muka dan belakang sama atau sejajar. - Kursi harus mudah dibuka dari lipatan dan ditutup kembali. Uji ketahanan jatuhan. - Tinggi : 1,0 ± 0,1 m - Posisi miring minimum 30º arah samping - Frekuensi : 3 kali kekiri dan 3 kali ke kanan - Landasan : lantai ubin Uji beban statis. - pembebanan pada dudukan bersama-sama sandaran sebesar 100 kg selama 15 menit - pembebanan pada dudukan sebesar 100 kg selama 15 menit | – – – – – – – – |  | Tidak ada cacat akibat proses perakitan atau pembuatan Sesuai norma atau aturan penyambungan Menempel pada lantai datar dan posisi dukukan sejajar Sama dan sejajar Mudah dibuka dan dilipat kembali Tidak ada perubahan fungsi, bentuk atau terjadi kerusakan Tidak terjadi kerusakan atau perubahan bentuk dan ukuran Tidak terjadi kerusakan atau perubahan bentuk dan ukuran | Harus tidak ada cacat akibat proses perakitan atau pembuatan Harus sesuai norma atau aturan penyambungan Harus dapat menempel pada lantai datar dan posisi dukukan sejajar Harus sama dan sejajar Harus mudah dibuka dan dilipat kembali Harus tidak ada perubahan fungsi, bentuk atau terjadi kerusakan Harus tidak terjadi kerusakan atau perubahan bentuk dan ukuran Harus tidak terjadi kerusakan atau perubahan bentuk dan ukuran |

Keterangan:

*	Data sesuai SNI 05-0069-1987, untuk persyaratan mekanik bahan

**	Data sesuai SNI 05-0069-1987, untuk komposisi kimia bahan

***	Data sesuai SNI 12-0151-1987, untuk persyaratan mekanik bahan

****	Data sesuai SNI 12-0151-1987, untuk ukuran kursi

Keterangan  :

Remarks

## Hasil pengujian ini tidak untuk diumumkan, hanya terkait dengan barang yang diuji.

This report not for publication, the result related only to the items tested.

## Laporan ini tidak boleh diperbanyak kecuali secara keseluruhan.

This report shall not be reproduced except in full reporting.

  - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

  - Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 11 tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

  - Dokumen dapat diverifikasi menggunakan aplikasi VeryDS yang tersedia di Playstore atau dengan mengakses https://bsre.bssn.go.id/verifikasi.

| Laporan No. | : 9-29-24-00096 | Tanggal : 19 April 2024 |
| --- | --- | --- |
| Komoditi | : Kursi Lipat Kerangka Baja, merek/tipe : CHITOSE / KLKB / ABCDD |  |

# FOTO PRODUK UJI

KURSI LIPAT KERANGKA BAJA

## Keterangan  :

Remarks

## Hasil pengujian ini tidak untuk diumumkan, hanya terkait dengan barang yang diuji.

This report not for publication, the result related only to the items tested.

## Laporan ini tidak boleh diperbanyak kecuali secara keseluruhan.

This report shall not be reproduced except in full reporting.

  - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

  - Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 11 tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

  - Dokumen dapat diverifikasi menggunakan aplikasi VeryDS yang tersedia di Playstore atau dengan mengakses https://bsre.bssn.go.id/verifikasi.